S p r a w o z d a n i e

z wykonania pracy usługowe

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Drzewnych

i Meblarstwa

ul. Nowoursynowska 159

02–776 Warszawa

+48 22 59 386 31

indm@sggw.edu.pl

www.sggw.pl

j

w zakresie

badań odporności na wgniecenie

EN 1534, metoda Brinella

Zleceniodawca:

ZIP Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 34

34-200 Sucha Beskidzka

Autor opracowania:

dr inż. Izabela Burawska-Kupniewska

email: izabela_burawska@sggw.edu.pl

22 593 85 41

Warszawa, 2021

- Informacje ogólne

- Przedmiot badań

Badanie odporności na wgniecenie wykonano w oparciu o zlecenie badań z dnia 8.12.2020 r. od firmy ZIP Sp. z o.o., ul. Zamkowa 34, 34200 Sucha Beskidzka.

Przedmiotem opracowania była ocena przekazanego do badań wyrobu – deski podłogowej fornirowanej dębowej wykończonej lakierem pod kątem jednego z podstawowych parametrów użytkowych – odporności na wgniecenie. Przekazany do badań przez firmę materiał został poddany badaniu odporności na wgniecenie metodą Brinella, zgodnie z PN-EN 1534:2011 Podłoga z drewna - Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) - Metoda badania.

- Twardość powierzchni - metodyka i wyniki badań

Twardość powierzchni deski podłogowej wyznaczona została na podstawie normy PN-EN 1534:2011 Podłoga z drewna - Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) - Metoda badania. Badanie przeprowadzono za pomocą urządzenia do pomiaru twardości CV Instruments 3000LDB (rys. 1). Zastosowana średnica kulki stalowej, która wciskana była w powierzchnię wynosiła 10 mm. Zgodnie z zaleceniami normy, pomiar wykonywano w minimalnej odległości 20 mm od brzegu próbek. Siła wgniatająca o wartości 1 kN przykładana była do powierzchni desek podłogowych przez 25 sekund. Po tym czasie odejmowano obciążenie. Dla obu przekazanych do badań desek wykonano 50 wcisków stalowej kulki w powierzchnię. Następnie dokonywano dwukrotnego pomiaru średnicy wcisku. Średnica wcisku mierzona była za pomocą mikroskopu firmy Nikon SMZ 1500, połączonego z kamerą cyfrową, korzystając z oprogramowania NIS-Elements D 2.30.

Wartość twardości Brinella obliczono na podstawie wzoru (1):

(1)

(2)

gdzie:

twardość Brinella [kg/m2],

przyspieszenie ziemskie [m/s2],

siła obciążająca [N],

średnica stalowej kulki [mm],

średnica wcisku [mm],

pierwszy pomiar średnicy wcisku [mm],

drugi pomiar średnicy wcisku [mm].

Rys. 1 Urządzenie do badania odporności na wgniecenie metodą Brinella

Badania odporności na wgniecenie polegają m.in. na pomiarze średnicy wcisków wykonanych na powierzchni drewna w obu jego kierunkach anatomicznych (wzdłuż włókien drzewnych i w poprzek włókien drzewnych) przez stalową kulkę o średnicy 10 mm. Na podstawie średnic wcisków można wstępnie ocenić odporność powierzchni na wgniecenie (rys. 2). Im średnica wcisku jest większa, tym odporność na wgniecenie jest mniejsza. Na podstawie rysunku 2 można zauważyć, że wciski wykonywane na powierzchni deski fornirowanej dębowej lakierowanej są niewielkie, znacząco mniejsze od wcisków wykonywanych analogicznym oprzyrządowaniem na powierzchni deski sosnowej czy deski dębowej warstwowej. Średnia średnica wcisku wykonanego w desce dębowej warstwowej była o 31% większa od wcisku powstałego w desce fornirowanej dębowej lakierowanej. Z kolei w przypadku deski sosnowej otrzymany wcisk był o około 74% większy od wcisku powstałego w desce fornirowanej dębowej lakierowanej.

Rys. 2. Średnice wcisków wykonane w materiale podłogowym

Rys. 3. Odporność na wgniecenie materiałów podłogowych

Na podstawie rysunku 3 można stwierdzić wysoką odporność na wgniecenie deski fornirowanej dębowej lakierowanej. Średnia wartość twardości Brinnela deski fornirowanej dębowej lakierowanej jest o 81% większa od wartości twardości Brinella otrzymanej dla deski dębowej warstwowej oraz o 253% większa od analogicznie określonej twardości dla deski sosnowej.